ЗСК-СБ

Завод строительных конструкций из серного бетона

Проектная мощность: 	 150000 т/год (конструкций)

70000 м3/год (конструкции)

НИИ Стромкомпозит г. Красноярск 2016

Номенклатура конструкций из серного бетона

|  | Прогноз потребления, % от производимого |
| --- | --- |
|  | Красноярский край | Российская федерация | Экспорт |
| Винтовые сваи | 60 | 30 | 10 |
| Блоки ленточных фундаментов | 20 | 40 | 40 |
| Конструкции мостов | 10 | 60 | 30 |
| Аэродромные влиты | 10 | 60 | 30 |
| Элементы канализационных коллекторов | 15 | 35 | 50 |
| Кислотоупорные изделия | 10 | 50 | 40 |
| Подземные элементы метростроя | 10 | 50 | 40 |
| Трубы водоводов | 30 | 50 | 20 |
| Элементы защиты ядерных реакторов | 10 | 60 | 30 |

Разновидности серных бетонов

СБ – серный крупнозернистый бетон RСЖ – 40 … 60 МПа, Rиз – 3,8 … 5,5 МПа

СБ – МЗ – серный мелкозернистый бетон, RСЖ - 55 … 70 МПа, Rиз – 4,8 … 6,0 МПа

СБ – ДА – серный дисперсно-армированный бетон, RСЖ - 80 … 100 МПа,

Rиз – 8,5 … 12,0 МПа

Состав серного бетона: 	СБ – сера, щебень фракция 10…20 мм, песок;

СБ-МЗ – сера, дробленка фракции 1…5 мм, песок

СБ-ДА – сера, дисперсный наполнитель, песок

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРНОГО БЕТОНА И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СЕРНОГО БЕТОНА

Пример организации производства винтовых свай

Рабочая емкость одного замеса – 0,8 м3

Время приготовления одного замеса – 8 минут

Температура серного бетона на выходе из барабана не ниже 140 0С

Отработанный теплоноситель подвергается гидро-химической очистке в “мокром” скруббере.

Рисунок 3 Эскиз смесительного барабана

Скорость вворачивания 3-х метровой сваи с шагом винта 120 мм при одном обороте в минуту – 25 мин/свая.

Мощность привода закручивающего устройства в зависимости от категории грунта 17 … 60 кВт.

Установка рассчитана на вворачивание 3-х метровых свай, но может вворачивать составные сваи.

Рисунок 4 Эскиз винтовой установки

ПРОГНОЗНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗСК-СБ

| Мощность производства | т/год | 150000 |
| --- | --- | --- |
|  | м3/год | 70000 |
| Потребность в сере | т/год | 45000 |
| Удельные энергозатраты: |  |  |
| электрическая энергия | кВт*ч/т | 18,0 |
| тепловая энергия | Гкал/т | 0,05 |
| Количество основных рабочих (2 смены) | чел. | 46 |
| Капитальные вложения, всего: | млн.руб. | 125 |
| в том числе: оборудование | млн.руб. | 95 |
| СМР | млн.руб. | 20 |
| прочие | млн.руб. | 10 |
| Производственные затраты | млн.руб./год | 92 |
| Реализация продукции | млн.руб./год | 210 |
| Чистые денежные поступления за год | млн.руб. | 130 |

# Text boxes

Дозирующий узел

СКЛАД СЕРЫ

СКЛАД ДИСПЕРСНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

СКЛАД КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

СКЛАД МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

ГОМОГЕНИЗАТОР

(ХОЛОДНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ)

Сухая

смесь

Сухая

смесь

ПРИГОТОВЛЕНИЕСЕРНОГО БЕТОНА

(ГОРЯЧЕЕ СМЕШИВАНИЕ)

ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

t = 140 … 1500С

Термопластическая

горячая масса

Изделия с

t < 500С на склад

Объем сваи – 0,4 м3

Состав серного бетона на 1 сваю:

- щебень фр. 5…10 мм (известняк, доломит, кварц) 	– 0,35 м3 (550 кг)

- песок (кварцевый, полевошпатовый) 				– 0,14 м3 (210 кг)

- сера не модифицированная 					– (240 кг)

Проектная марка бетона 						–  800

Сопротивление скручиванию Rскр не менее   			– 100 кг/см2

Рисунок 1  Эскиз опытной винтовой сваи из серного бетона марки 800

Температура греющих тэнов 140 … 150 0С

Цикл формования 15 мин

Производительность установки 4 сваи/час (2.8 м3/час)

(серный бетон)

Рисунок 2  Эскиз установки формующей сваи