В.И. Калинин

к.т.н. директор НИИСтромкомпозит

г.Красноярск

ЦЕМЕНТНЫЕ МИНИ-ЗАВОДЫ: КОНЦЕПЦИЯ НИИСК

НИИСК – научно-исследовательский институт строительных материалов и композитов – правопреемник Красноярских филиалов ВНИИНеруд, ВНИИСтром, ВНИИ-Проектасбестцемент.

Последние 20 лет институт занимается разработкой мини-заводов различного назначения, в т.ч. цементных для малого и среднего бизнеса.

Ниже представлена концепция цементных мини-заводов, сформированная в НИИСК  на базе анализа зарубежного опыта, возможностей отечественного машиностроения и собственных опытных изысканий.

Продукция мини-заводов. Продукция – портландцемент на основе низкотемпературных форм клинкера.

Главные разновидности низкотемпературных клинкеров: алюминатный (Тсинт. = 1350…1400 0С), белито-алюминатный (Тсинт. = 1280…1350 0С), алинитовый (Тсинт. = 1230…1250 0С), а также производные белитоалюминатного клинкера (расширяющиеся, безусадочные) и алинитового (галогеновые с регулируемыми сроками схватывания).

Выбор указанной номенклатуры базируется на ресурсосберегающем факторе. При низкой температуре синтеза клинкеров уменьшается расход  теплоэнергии и уменьшается степень насыщения алюмосиликатов известью. Читай – сокращается расход топлива и известкового компонента.

Замедление схватывания, обусловленное малым содержанием С3S и связанное с этим обстоятельством медленное нарастание прочности в ранние сроки, компенсируется ускоренной гидратацией алюминатов, доля которых в низкотемпературных клинкерах преобладающая.

Состав алюминатных клинкеров: С3S + С2S, суммарно 75 %; С3А + С4АF – 25 %, причем температура синтеза алюминатного клинкера снижается тем больше чем значительней  доля ферритов.

Состав белитоалюминатного клинкера: С3S + С2S, суммарно до 70 % при кратном превосходстве белита над алитом; алюминаты до 28 %, в которых преобладает монокальциевый алюминат СА.

Состав алинитового клинкера: алинит (трехкальциевый силикат, включающий ионы хлора) 12…16 %; С2S – 50…57 %; хлоралюминат кальция до 25 %.

Сырьевая база мини-заводов. При производстве классического (СаО 63…67 %) портландцемента в качестве известкового компонента обычно применяют известняки с                    возможно большим содержанием СаО. Технология НИИСК не предъявляет жестких требований ни по содержанию СаО, ни по содержанию МgO в известковом компоненте. Для мини-заводов НИИСК пригодно любое известесодержащее вещество: отходы пиления мрамора, отходы добычи известняка, известковые доломиты, дефекат сахарных заводов, карбидный ил, шлам умягчения воды на ТЭЦ и др.

Еще шире сырьевая база алюмосиликатного сырья, среди которого наиболее предпочтительными и незаслуженно невостребованными являются золы теплоэнергетических предприятий. Золы имеются практически в любом регионе. Использование зол ТЭЦ позволяет экономить сразу по трем статьям: не требуется разрабатывать месторождения глин, не требуется тратить энергию на дегидратацию и декарбонизацию глин, снижаются затраты на сушку и помол. Кроме этого, многие золы в своем составе содержат СаО, что позволяет уменьшать расход известкового компонента при синтезе клинкера.

Ниже, в качестве примера, представлены составы сырьевых шихт и составы полученных на их основе клинкеров в лаборатории НИИСК. В качестве алюмосиликатного компонента использованы золы от сжигания Подмосковных углей (Дорогобужская ГРЭС) следующего состава: SiO2 – 53,5 %; Al2O3 – 33,2 %; Fe2O3 – 7,2 %; CaO – 1,9 %; MgO – 1,6 %; прочие – остальное. Использовали известняк Красноярского месторождения: SiO2 – 1,2 %; Al2O3 – 0,6 %; Fe2O3 – 0,2 %; CaO – 53,2 %; MgO – 1,4 %; ппп – 43,3 %.

Состав алюминатного клинкера при соотношении компонентов зола 1 кг – СаСО3 –  3,74 кг  и температуре обжига 1400 0С: С3S – 38,4 %; С2S – 23,4 %; С3А – 21,0 %; С4АF – 6,5 %; стекло – 8,5 %; СаО – 0,8 %; MgO – 1,6 %. Коэффициент выхода клинкера из сырьевой смеси Квых = 0,66. Активность клинкера при тонкости помола 2800…3000 см2/г (с добавкой 5 % гипса) 41,6…45,5 МПа.

Состав белитоалюминатного клинкера при соотношении компонентов зола 1 кг – СаСО3 – 2,66 кг и температуре обжига 1250 0С:  С3S – 12,5 %; С2S – 56,0 %; С3А – 0,8 %; СА – 18,2 %;  С4АF – 8,4 %; С2 F – 0,6 %; стекло – следы; прочие – 3,5 %. Коэффициент выхода клинкера из сырьевой смеси – 0,68.

Активность алинитового  клинкера при тонкости помола 2800…3000 см2/г ( добавка гипса 5 %) - 33,3…38,8 МПа.

Состав алинитового клинкера при соотношении компонентов зола 1 кг – СаСО3 – 3,18 кг – СаCl2 0,078 кг и температуре обжига 1280 0С: алинит – 14,3 %; белит – 56,5 %; хлоралюминат кальция -  23,4 %; двухкальциевый феррит – 1,0 %; MgO – 1,2 %; стекло – 3,6 %. Коэффициент выхода клинкера из сырьевой смеси 0,68. Удельный расход на 1 кг клинкера: золы – 0,347 кг; СаСО3 – 1,1 кг; СаСl2 – 0,027 кг. Активность клинкера при тонкости помола 2800…3000 см2/г ( добавка гипса 5 %) - 45,4…48,2 МПа.

Технологические схемы производства портландцемента на мини-заводе.     Производство портландцемента не отличается большим числом технологических переделов: измельчение компонентов, смешивание и гомогенизация сырьевой смеси, обжиг сырьевой смеси до получения спека, измельчение спека (клинкера) с добавками.  Указанные переделы характерны и для мини-завода, однако количество операций в переделе, их  техническое содержание несколько различаются.

Технология НИИСК реализуется по двум  основным схемам «сухого» и «полусухого» способов производства портландцемента.

«Сухой» способ доминирует на мини-заводах Индии и Китая. Характерной особенностью этих заводов является обжиг  «черного»  брикета (брикет из сырьевой смеси и топлива). В  технологии НИИСК  обжигаются сырьцевые гранулы, отформованные на тарельчатом грануляторе и состоящие из сырцовой муки с небольшим количеством  связующего из глины, лигносульфонатов или дегтя. В остальном технологии НИИСК и зарубежных аналогов по «сухому» способу практически идентичны.

«Полусухой» способ в полном объеме разработан и прошел опытную апробацию в НИИСК. Суть способа заключается в раздельном обжиге известняка и клинкера, при этом отпадает операция тонкого помола известняка. Глубокое и более качественное диспергирование известкового компонента сырьевой смеси достигается гидратацией жженой извести. Технологический процесс осуществляется в следующем порядке.

Обожженный кусковой известняк подвергается гашению в известковое тесто. Влажность известкового теста 50…55 %. В известковое тесто вводится зола, предварительно отсепарированная с вибродомолом (фракция 0… 60 мкм). В результате смешения известкового теста с золой и гомогенизации получают пастообразную субстанцию с влажностью 40…42 %, из  которой формуют брикеты или коржи. Брикеты и коржи подсушиваются до остаточной влажности 15…18 % отработанными газами обжигового агрегата и подаются на обжиг с целью получения портландцементного клинкера.

В чем преимущества и недостатки «полусухого» способа? В тепло затратах «полусухой» способ из-за раздельного обжига известняка и клинкера проигрывает, но не так значительно, как может казаться. Это связано с низкотемпературным обжигом клинкера и сниженным расходом известняка.

Вместе с тем «полусухой» способ выигрывает в качестве конечного продукта, т.к. дегидратация известкового компонента (0,02…0,5 мкм) несопоставимо глубже тонины СаО, полученной в стандартном процессе по схеме «помол СаСО3 – декарбонизация СаСО3» (2…40 мкм). Как известно, процесс насыщения SiO2, Al2O3, Fe2O3 известью тем эффективнее, чем меньше частицы СаО. Кроме этого в «полусухом» способе имеется аппаратурное преимущество – отсутствует помольно-сепарационный комплекс для диспергирования известняка, что существенно снижает расход электроэнергии и уменьшает размеры капитальных вложений.

Оборудование мини-заводов. Дробильное, дозировочное,  гранулирующее, аспирационное, подъемно-транспортное оборудование любой производительности, пригодное для использования в мини-заводах, выпускается отечественными заводами. В этой части проблемы для комплектации мини-заводов не существует. Что касается помольного и обжигового оборудования, то оно выполняется для каждого мини-завода индивидуально. Подробнее о помольном и обжиговом комплексах.

Для технологии НИИСК  разработан универсальный помольный комплекс на базе шаровой мельницы «1456». Комплекс  включает шаровую мельницу «1456» ,  воздушный прямоточный, горизонтальной сборки сепаратор, рукавные фильтры ФР-11м, вибромельницу М-400, вентилятор аспирации, сборно-транспортирующий шнек. Комплекс работает в открытом цикле с домолом фракции крупнее 80 мкм в вибромельнице. Установленная мощность комплекса 190 кВт. Комплекс может измельчать как сырьевые материалы: известняк, золу, шлак,  так и клинкер.  Производительность комплекса при получении дисперсного продукта, характеризующегося удельной поверхностью 2800…3000 см2/г: шлак доменный                 5,0…5,5 т/ч; клинкер плотный 6,0…6,5 т/ч; клинкер средней плотности 6,5…7,0 т/ч; гипсовый камень 12…14 т/ч; зола 15…16 т/ч.

Обжиг сырьевой смеси на клинкер может осуществляться в коротких вращающихся печах, в шахтных и туннельных печах со сжиганием газообразного топлива в зоне спекания.

Вращающиеся печи L = 40 м могут быть применены после реконструкции керамзитообжиговых печей. Реконструкция заключается в замене огнеупоров и организации холодильного блока. На обжиг подают сырцовые гранулы диаметром                 10…15 мм. Производительность одной печи 80…100 т/сут. Топливо газовое (природный газ, генераторный газ, полугаз).

Шахтные печи – наиболее распространенный вид обжигового агрегата для мини-заводов. При подборе шахтной печи мы  отказываемся от технологии «черного» брикета и пересыпного способа, которые требуют специального обслуживания в части подавления больших  выбросов оксида углерода – СО. По этой же причине непригодны горшковые агрегаты, работающие по принципу слоевого сжигания топлива с просасыванием горячих газов.

Производительность шахтных печей при загрузке сырцовых гранул 15…20 мм 50…100 тонн в сутки.

Туннельные печи для клинкера разработаны НИИСК на базе опыта промышленной апробации  на Семилукском заводе огнеупоров. Преимущество таких агрегатов – простота и надежность обжига. Обжигу подвергаются брикеты: цилиндры диаметром 50 мм или бруски с размерами строительного кирпича. Теплоносителем являются продукты сгорания полугаза.

Энергообеспечение мини-заводов. В классической технологии производства портландцемента по сухому способу средний расход условного топлива на обжиг 1 кг клинкера составляет 0,14 кг. Для мини-завода, работающего по той же технологии, расход топлива на 15…18 % выше. Однако если температуру обжига снизить с 1450 0С до 1250…1280 0С (низкотемпературные формы клинкера), то удельный расход топлива не только не возрастает, наоборот, на 10…12 % снизится против классического многотоннажного аналога.

Технология НИИСК сориентирована на производство низкотемпературных клинкеров для алюминатных, белитоалюминатных, алинитовых портландцементов. Обжиговые агрегаты рассчитаны на работу при температуре 1250…1400 0С. Способ теплопередачи от теплоносителя к рабочему телу – конвекционный. Теплоноситель – газообразные продукты сгорания генераторного газа и полугаза. Температура теплоносителя в зоне горения до 1500 0С. Энергоносителем для обжиговых агрегатов может быть любое органическое вещество: древесина, другие растительные продукты, ископаемые угли (бурые, каменные), использованные автопокрышки, пластические массы, твердые бытовые отходы и пр.). Твердые энергоносители предварительно превращают в газообразное топливо посредством газогенераторов прямого процесса или в полугазовых топках. Температура генерированных газов, поступающих в обжиговый агрегат  900 – 950 0С.  Дутьевой воздух, подаваемый на сгорание газообразного топлива, нагревается до 750 0С в зоне охлаждения клинкера.

Таким образом, для мини-заводов НИИСК не существует каких-либо ограничений по видам топлива, что позволяет использовать местные ресурсы, в том числе техногенные. Мини-заводы НИИСК рассчитаны на производство собственной электрической энергии для нужд технологического процесса. Электроэнергия производится в газо-поршневых электрогенераторах, используя охлажденный генераторный газ, либо в турбогенераторах, использующих водяной пар при утилизации тепла основного технологического процесса.

В табл. 1 представлены энергетические показатели некоторых энергоносителей, пригодных для использования в технологии мини-заводов НИИСК.

Таблица 1

| Твердый энергоноситель | Газооб-разный энерго-носитель | Темпера-тура газо-образного энерго-носителя, 0С | Тепло-содер-жание газооб-разного теплоно-сителя, ккал/м3 | Тепло-творность газооб-разного тепло-носителя, ккал/м3 | Тепло-содер-жание дутье-вого воздуха, ккал/м3 | Темпе-ратура в зоне горения, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Древесина Смесь растительных продуктов (древесина, солома, лузга) Бурый уголь Каменный уголь Бурый уголь+ТБО Буроугольный полукокс Использованные автопокрышки | генгаз полугаз генгаз генгаз полугаз генгаз полугаз | 950 900 1000 1000 950 1000 1000 | 376 350 420 435 380 425 450 | 1260 550 1320 1300 580 1330 660 | 270 260 275 275 265 280 280 | 1500 1400 1580 1620 1480 1660 1680 |

Экологическая безопасность мини-заводов. Основным носителем вредностей при любом цементном производстве являются аэрозоли газовой субстанции на стадии помола, транспортировки и особенно обжига.

Для мини-заводов объем отработанной газовой субстанции относительно невелик, что позволяет организовать качественное обезвреживание без использования дорогих, громоздких, энергоемких электрофильтров, батарейных циклонов, рукавных фильтров, ограничиваясь двухстадийной «мокрой» очисткой в пенных скрубберах.

Вредности, связанные с газификацией твердых топлив (серные, азотные соединения, смолы и др.), подавляются либо в высокотемпературной зоне горения обжигового агрегата в результате термического распада и окисления,  либо реагируют со щелочной средой «мокрых» скрубберов. Твердые осадки, формирующиеся из промывных вод скрубберов, возвращаются в технологический процесс.

Примерные варианты мини-заводов. Приведенные ниже данные получены при разработке эскизных проектов двух мини-заводов. Первый по производству алюминатного цемента с использованием золы Экибастузских углей, второй по производству белитоалюминатного цемента с использованием золы Подмосковных углей.

Мини-завод алюминатного цемента марки 400 мощностью 120 тыс. т в год потребляет  140 тыс. т известняка, 38 тыс. т золы (сухое состояние), 34 тыс. т бурого угля с Q = 4000 ккал/кг. Установленная мощность токоприемников мини-завода 2100 кВт, годовой расход электрической энергии 14,7 млн. кВт. ч. Мини-завод состоит из следующих функциональных блоков и комплексов: дробильный блок; помольный комплекс известняка (три мельницы «1456»); помольный комплекс золы (одна вибромельница М-400); блок гомогенизации; блок промежуточного хранения сырьевой муки с дозаторами; обжиговый комплекс с отделением гранулирования; газогенераторная станция; шахтная печь; помольный комплекс клинкера (3 мельницы «1456»); силосный склад готовой продукции; комплект подъемно-транспортного оборудования; комплект аспирационного оборудования; блок «мокрой» очистки газов.

Ориентировочные капитальные вложения в строительство мини-завода (без вспомогательных объектов) – 440 млн. руб., в том числе: оборудование – 205 млн. руб., СМР – 193 млн. руб., прочие – 42 млн. руб. (цены здесь и ниже на 01.07.10г.).

Мини-завод по производству белитоалюминатного цемента марки 400 мощностью             120 тыс. т в год потребляет 130 тыс. т известняка, 48 тыс. т бурого угля. Установленная мощность токоприемников 1900 кВт. Годовой расход электроэнергии 12,5 млн. кВт. ч.

Мини-завод состоит из следующих функциональных блоков и комплексов: дробильный блок; гидратационный блок; блок помола золы (одна вибромельница М-400); блок смешивания и гомогенизации; блок брикетирования сырьевой смеси с узлом подсушки брикетов; обжиговый комплекс в составе туннельной печи для клинкера, шахтной печи для извести, станции производства полугаза; блок дробления спекшихся брикетов; помольный комплекс для клинкера (3 мельницы «1456»); силосный склад готовой продукции; комплект подъемно-транспортного оборудования; комплект аспирационного оборудования; блок «мокрой» очистки газов.

Ориентировочные капитальные вложения в строительство такого завода 380 млн. руб. (без вспомогательных объектов), в том числе: оборудование – 173 млн. руб., СМР – 166 млн. руб., прочие – 41 млн. руб.